Технические характеристики мягкой кровли (гибкой черепицы) KATEPAL

| Наименование показателя, единица измерения | Черепица | Конек/карниз | Ендовый ковер |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 10000 |
| Ширина, мм | 317 | 250 | 700 |
| Толщина, мм | 3,5 | 3,5 | 3 |
| Вес упаковки, кг | 24 | 22 | 25 |
| Расход | 22 гонта (3,0 м2) | 20 гонтов (12п.м. конька, 20п.м. карниза) | 1 рулон (7 м2) |
| Теплостойкость, С | 110 | 110 | 90 |
| Гибкость на брусе с закругленным радиусом 25мм при температуре, С | -45 | -45 | -25 |
| Разрывная сила при натяжении Н/50 мм, продольном/поперечном направлении | ≥ 600/400 | ≥ 600/400 | ≥ 850/550 |
| Основа | Стеклохолст | Стеклохолст | Полиэстер |
| Битум | SBS-модифицированный битум | SBS-модифицированный битум | SBS-модифицированный битум |
| Лицевой слой | Каменный гранулят | Каменный гранулят | Каменный гранулят |
| Нижний слой | Самоклеющийся SBS-модифицированный битум | Самоклеющийся SBS-модифицированный битум | Мелкий песок |